ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОКЛАДКИ ПЛОСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 15180-86

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ПРОКЛАДКИ ПЛОСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ Основные параметры и размеры Flexible flat gaskets. Main parameters and dimensions | ГОСТ 15180-86 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.88

1. Настоящий стандарт распространяется на плоские эластичные прокладки из паронита, резины, картона, фторопласта-4 и композиционных материалов на их основе для фланцев арматуры, соединительных частей и трубопроводов с уплотнительными поверхностями исполнений 1-5, 8, 9 по ГОСТ 12815-80, изготовляемые на условное давление Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и условный проход Dy от 10 до 3000 мм.

2. Исполнения прокладок в зависимости от исполнения уплотнительных поверхностей фланцев должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Исполнения прокладок | Исполнения уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815-80 | Чертеж |
| --- | --- | --- |
| А | 1 |  |
| Б | 2; 3 |  |
| В | 4; 5 |  |
| Г | 8; 9 |  |
| Д | 1; 5 |  |

Примечания:

1. Шероховатость уплотнительных поверхностей должна быть Ra от 10 до 5 мкм.

2. Размер паза h2 выполняется с предельным отклонением +0,1 мм.

3. Исполнение прокладки в зависимости от диаметра условного прохода Dy и условного давления Ру должно приниматься в соответствии с табл. 2.

4. Предельные отклонения наружного и внутреннего диаметра прокладок должны соответствовать:

h15, H15 - для прокладок из паронита по ГОСТ 481-80 и картона по ГОСТ 9347-74.

H12, H12 - для прокладочной ленты марки ПН по ГОСТ 24222-80 и прокладок из фторопласта-4.

H14, H14 - для прокладок из пластины резиновой листовой типа 1 по ГОСТ 7338-77.

5. Размеры прокладок из паронита по ГОСТ 481-80 и картона по ГОСТ 9347-74 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 3-5.

Таблица 2

| Исполнение прокладки | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dy, мм |
| --- | --- | --- |
| А | 0,1; 0,25 (1; 2,5) | 10-3000 |
|  | 0,63 (6,3) | 10-2400 |
|  | 1,0 (10) | 10-2000 |
|  | 1,6 (16) | 10-1600 |
|  | 2,5 (25) | 10-1400 |
|  | 4,0 (40) | 10-1200 |
| Б, В, Г | 0,1-4,0 (1,0-40) | 10-800 |
|  | 6,3 (63) | 10-600 |
|  | 10 (100) | 10-400 |
|  | 16 (160) | 15-300 |
| Г | 20 (200) | 15-250 |
| Д | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 40-800 |
|  | 1,0-4,0 (10 - 40) | 25-800 |
|  | 6,3 (63) | 25-600 |
|  | 10 (100) | 25-400 |
|  | 16 (160) | 25-300 |
|  | 20 (200) | 25-250 |

Примечание. Марка материала и область применения прокладок в зависимости от рабочей среды, давления и температуры должна выбираться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

__________

* Для Dy 1400 мм и более толщина прокладки 3 мм.

Черт. 1

Таблица 3

Прокладки исполнения А

Размеры, мм

| Проход условный Dy | Давление условное Рy, МПа (кгс/см2) | Наружный диаметр прокладки D | Внутренний диаметр прокладки d | Масса 1000 шт., кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 38 | 14 | 4,0 |
|  | 1,0-4,0 (10-40) | 45 |  | 6,0 |
| 15 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 43 | 20 | 5,0 |
|  | 1,0-4,0 (10-40) | 50 |  | 7,0 |
| 20 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 53 | 25 | 7,0 |
|  | 1,0-4,0 (10-40) | 60 |  | 9,0 |
| 25 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 63 | 29 | 10,0 |
|  | 1,0-4,0 (10-40) | 69 |  | 13,0 |
| 32 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 75 | 38 | 13,0 |
|  | 1,0-4,0 (10-40) | 81 |  | 16,0 |
| 40 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 85 | 45 | 17,0 |
|  | 1,0-4,0 (10-40) | 91 |  | 20,0 |
| 50 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 95 | 57 | 18,0 |
|  | 1,0-4,0 (10-40) | 106 |  | 26,0 |
| 65 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 115 | 75 | 24,0 |
|  | 1,0-4,0 (10-40) | 126 |  | 33,0 |
| 80 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 132 | 87 | 32,0 |
|  | 1,0-4,0 (10-40) | 141 |  | 40,0 |
| 100 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 151 | 106 | 37,0 |
|  | 1,0; 1,6; (10; 16) | 161 |  | 47,0 |
|  | 2,5; 4,0 (25; 40) | 166 |  | 52,0 |
| 125 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 181 | 132 | 49,0 |
|  | 1,0; 1,6; (10; 16) | 191 |  | 61,0 |
|  | 2,5; 4,0 (25; 40) | 191 |  | 61,0 |
| 150 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 206 | 161 | 53,0 |
|  | 1,0; 1,6; (10; 16) | 216 |  | 66,0 |
|  | 2,5; 4,0 (25; 40) | 222 |  | 75,0 |
| (175) | 0,1,-0,63 (1,0-6,3) | 236 | 191 | 62,0 |
|  | 1,0; 1,6; (10; 16) | 246 |  | 77,7 |
|  | 2,5 (25) | 252 |  | 87,0 |
|  | 4,0 (40) | 364 |  | 106,0 |
| 200 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 261 | 216 | 69,0 |
|  | 1,0; 1,6 (10; 16) | 271 |  | 86,0 |
|  | 2,5 (25) | 282 |  | 105,0 |
|  | 4,0 (40) | 288 |  | 116,0 |
| (225) | 0,1-0,62 (1,.0-6,2) | 286 | 236 | 84,0 |
|  | 1,0; 1,6 (10; 16) | 301 |  | 112,0 |
|  | 2,5 (25) | 308 |  | 126,0 |
|  | 4,0 (40) | 320 |  | 150,0 |
| 250 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 318 | 264 | 101,0 |
|  | 1,0; 1,6 (10; 16) | 327 |  | 120,0 |
|  | 2,5 (25) | 338 |  | 143,0 |
|  | 4,0 (40) | 350 |  | 170,0 |
| 300 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 372 | 318 | 119,0 |
|  | 1,0 (10) | 376 |  | 129,0 |
|  | 1,6 (16) | 382 | 318 | 144,0 |
|  | 2,5 (25) | 398 |  | 183,0 |
|  | 4,0 (40) | 415 |  | 228,0 |
| 350 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 421 | 372 | 125,0 |
|  | 1,0 (10) | 436 |  | 166,0 |
|  | 1,6 (16) | 442 |  | 183,0 |
|  | 2,5 (25) | 455 |  | 220,0 |
|  | 4,0 (40) | 475 |  | 280,0 |
| 400 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 473 | 421 | 149,0 |
|  | 1,0 (10) | 487 |  | 192,0 |
|  | 1,6 (16) | 495 |  | 211,0 |
|  | 2,5 (25) | 515 |  | 282,0 |
|  | 4,0 (40) | 543 |  | 377,0 |
| (450) | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 528 | 473 | 173,0 |
|  | 1,0 (10) | 537 |  | 203,0 |
|  | 1,6 (16) | 553 |  | 258,0 |
|  | 2,5 (25) | 565 |  | 300,0 |
|  | 4,0 (40) | 568 |  | 311,0 |
| 500 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 676 | 528 | 165,0 |
|  | 1,0 (10) | 592 |  | 210,0 |
|  | 1,6 (16) | 615 |  | 312,0 |
|  | 2,5; 4,0 (25; 40) | 620 |  | 332,0 |
| 600 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 677 | 620 | 232,0 |
|  | 1,0 (10) | 693 |  | 301,0 |
|  | 1,6; 2,5 (16; 25) | 728 |  | 457,0 |
|  | 4,0 (40) | 739 |  | 508,0 |
| (700) | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 782 | 720 | 292,0 |
|  | 1,0 (10) | 808 |  | 422,0 |
|  | 1,6 (16) | 798 | 720 | 372,0 |
|  | 2,5 (25) | 827 |  | 520,0 |
|  | 4,0 (40) | 844 |  | 609,0 |
| 800 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 888 | 820 | 365,0 |
|  | 1,0 (10) | 915 |  | 517,0 |
|  | 1,6 (16) | 908 |  | 478,0 |
|  | 2,5 (25) | 942 |  | 675,9 |
|  | 4,0 (40) | 970 |  | 843,0 |
| (900) | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 988 | 920 | 407,0 |
|  | 1,0 (10) | 1015 |  | 577,0 |
|  | 1,6 (16) | 1008 |  | 533,0, |
|  | 2,5 (25) | 1034 |  | 700,0 |
|  | 4,0 (40) | 1080 |  | 1005,0 |
| 1000 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 1088 | 1020 | 450,0 |
|  | 1,0 (10) | 1125 |  | 707,0 |
|  | 1,6 (16) | 1122 |  | 686,0 |
|  | 2,5 (25) | 1150 |  | 886,0 |
|  | 4,0 (40) | 1190 |  | 1180,0 |
| 1200 | 0,1-0,25 (1-2,5) | 1288 | 1220 | 536,0 |
|  | 0,63 (6,3) | 1305 |  | 674,9 |
|  | 1,0 (10) | 1338 |  | 948,0 |
|  | 1,6 (16) | 1334 |  | 914,2 |
|  | 2,5 (25) | 1360 |  | 1134,0 |
|  | 4,0 (40) | 1394 |  | 1428,0 |
| 1400 | 0,1-0,25 (1-2,5) | 1488 | 1420 | 931,0 |
|  | 0,63 (6,3) | 1525 |  | 1456,0 |
|  | 1,0 (10) | 1542 |  | 1702,0 |
|  | 1,6 (16) | 1534 | 1420 | 1586,0 |
|  | 2,5 (25) | 1574 |  | 2172,0 |
| 1600 | 0,1,-0,25 (1-2,5) | 1698 | 1620 | 1219,0 |
|  | 0,63 (6,3) | 1725 |  | 1654,0 |
|  | 1,0 (10) | 1735 |  | 2312,0 |
|  | 1,6 (16) | 1760 |  | 2228,0 |
| (1800) | 0,1-0,25 (1-2,5) | 1893 | 1820 | 1348,0 |
|  | 0,63 (6,3) | 1929 |  | 1925,0 |
|  | 1,0 (10) | 1965 |  | 2585,0 |
| 2000 | 0,1-0,25 (1-2,5) | 2098 | 2020 | 1513,0 |
|  | 0,63 (6,3) | 2133 |  | 2210,0 |
|  | 1,0 (10) | 2175 |  | 3063,0 |
| (2200) | 0,1-0,25 (1-2,5) | 2305 | 2220 | 1816,0 |
|  | 0,63 (6,3) | 2343 |  | 2644,0 |
| 2400 | 0,1-0,25 (1-2,5) | 2505 | 2420 | 1972,0 |
|  | 0,63 (6,3) | 2553 |  | 1215,0 |
| (2600) | 0,1-0,25 (1-2,5) | 2705 | 2620 | 2132,0 |
| 2800 |  | 2919 | 2820 | 2676,0 |
| 3000 |  | 3119 | 3020 | 2863,0 |

Таблица 4

Прокладки исполнения Б

Размеры, мм

| Проход условный Dy | Давление условное Рy, МПа (кгс/см2) | Наружный диаметр прокладки D | Внутренний диаметр прокладки d | Масса 1000 шт., кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 29 | 14 | 2,0 |
|  | 1,0-10,0 (10-100) | 34 |  | 3,0 |
| 15 | 0,1-0,63 ((1,0-6,3) | 33 | 20 | 2,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 39 |  | 4,0 |
| 20 | 0,1-0,63 ((1,0-6,3) | 43 | 25 | 4,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 50 |  | 6,0 |
| 25 | 0,1-0,63 ((1,0-6,3) | 51 | 29 | 6,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 57 |  | 8,0 |
| 32 | 0,1-0,63 ((1,0-6,3) | 59 | 38 | 7,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 65 |  | 9,0 |
| 40 | 0,1-0,63 ((1,0-6,3) | 69 | 45 | 9,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 75 |  | 11,0 |
| 50 | 0,1-0,63 ((1,0-6,3) | 80 | 57 | 10,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 87 |  | 14,0 |
| 65 | 0,1-0,63 ((1,0-6,3) | 100 | 75 | 14,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 109 |  | 20,0 |
| 80 | 0,1-0,63 ((1,0-6,3) | 115 | 87 | 18,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 120 |  | 22,0 |
| 100 | 0,1-0,63 ((1,0-6,3) | 137 | 106 | 24,0 |
|  | 1,0-6,0 (10-160) | 149 |  | 35,0 |
| 125 | 0,1-0,63 ((1,0-6,3) | 166 | 132 | 33,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 175 |  | 42,0 |
| 150 | 0,1-0,63 ((1,0-6,3) | 191 | 161 | 34,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 203 |  | 49,0 |
| (175) | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 223 | 191 | 42,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 233 |  | 57,0 |
| 200 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 249 | 216 | 49,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 259 |  | 66,0 |
| (225) | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 276 | 236 | 66,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 286 |  | 84,0 |
| 250 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 303 | 264 | 72,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 312 |  | 89,0 |
| 300 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 356 | 318 | 82,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-1,50) | 363 |  | 98,0 |
| 350 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 406 | 372 | 85,0 |
|  | 1,0-10,0 (10-100) | 421 |  | 125,0 |
| 400 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 456 | 421 | 98,0 |
|  | 1,0-10,0 (10-100) | 473 |  | 149,0 |
| (450) | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 509 | 473 | 111,0 |
|  | 1,0-4,0 (10-40) | 523 |  | 157,0 |
| 500 | 01,1-0,63 (1,0-6,3) | 561 | 528 | 113,0 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 575 |  | 163,0 |
| 600 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 661 | 620 | 165,0 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 677 |  | 232,0 |
| (700) | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 763 | 720 | 200,0 |
|  | 1,0-4,0 (10-40) | 777 |  | 268,0 |
| 800 | 0, 1-0,63 (1,0-6,3) | 867 | 820 | 249,0 |
|  | 1,0-4,0 (10-40) | 877 |  | 304,0 |

Таблица 5

Прокладки исполнения В

Размеры, мм

| Проход условный Dy | Давление условное Рy, МПа (кгс/см2) | Наружный диаметр прокладки D | Внутренний диаметр прокладки d | Масса 1000 шт., кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 29 | 19 | 2,0 |
|  | 1,0-10,0 (10-100) | 34 | 24 |  |
| 15 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 33 | 23 | 2,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 39 | 2Q |  |
| 20 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 43 | 33 | 3,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 50 | 36 | 4,0 |
| 25 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 51 | 41 | 3,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 57 | 4,3 | 4,0 |
| 32 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 59 | 49 | 3,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 65 | 51 | 5,0 |
| 40 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 69 | 55 | 6,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 75 | 61 |  |
| 50 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 80 | 66 | 7,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 87 | 73 |  |
| 65 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 100 | 8,S | 8,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 109 | 95 | 9,0 |
| 80 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 115 | 101 | 10,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 120 | 103 |  |
| 100 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 137 | 117 | 16,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 149 | 129 | 18,0 |
| 125 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 166 | 146 | 20,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 175 | 155 | 21,0 |
| 150 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 191 | 171 | 23,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 203 | 183 | 25,0 |
| (175) | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 223 | 203 | 27,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 233 | 213 | 29,0 |
| 200 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 249 | 229 | 31,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 259 | 239 | 32,0 |
| (225) | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 276 | 256 | 34,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 286 | 266 | 36,0 |
| 250 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 303 | 283 | 37,0 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 312 | 292 | 39,0 |
| 300 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 356 | 336 | 44,0 |
|  | 1,0-16,0 (10,-160) | 363 | 343 | 45,0 |
| 350 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 406 | 386 | 51,0 |
|  | 1,0-10,0 (10-100) | 421 | 395 | 68,0 |
| 400 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 456 | 436 | 57,0 |
|  | 1,0-10,0 (10-100) | 473 | 447 | 77,0 |
| (450) | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 509 | 489 | 62,5 |
|  | 1,0-4,0 (10-40) | 523 | 497 | 83,3 |
| 500 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 561 | 541 | 69,2 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 575 | 549 | 92,0 |
| 600 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 661 | 635 | 106,0 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 677 | 651 | 108,4 |
| (700) | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 763 | 737 | 122,5 |
|  | 1,0-4,0 (10-40) | 777 | 751 | 125,0 |
| 800 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 867 | 841 | 140,0 |
|  | 1,0-4,0 (10-40) | 877 | 851 | 141,0 |

Примечания к черт. 1 и табл. 3-5:

1. Толщина прокладки из картона должна обеспечиваться путем склеивания (или набора) прокладок исходя из сортамента по ГОСТ 9347-74.

2. Приведена масса для прокладок из паронита. Для определения массы прокладок из картона приведенные значения необходимо уменьшить в 3 раза.

3. Значения Dy, заключенные в скобки, не допускается применять для арматуры общего назначения.

Пример условного обозначения прокладки исполнения А для фланца Dy 100 мм на Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2) из паронита марки ПОН:

Прокладка А-100-2,5 ПОН-ГОСТ 15180-86

то же, из прокладочного картона марки А:

Прокладка А-100-2,5-А-ГОСТ 15180-86

6. Размеры прокладок из фторопласта-4 и прокладочной ленты марки ПН по ГОСТ 24222-80 должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 6.

Черт. 2

Таблица 6

Прокладки исполнения Г

Размеры, мм

| Проход условный Dy | Давление условное Рy, МПа (кгс/см2) | Наружный диаметр прокладки D | Внутренний диаметр прокладки d | Толщина s | Масса, 1000 шт., кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 30 | 18 | 1,0 | 1,0 |
|  | 1,0-10,0 (10-100) | 35 | 23 |  | 1,2 |
| 15 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 34 | 22 |  | 1,1 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 40 | 28 |  | 1,4 |
| 20 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 44 | 32 |  | 1,6 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 51 | 35 |  | 2,4 |
| 25 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 52 | 40 |  | 1,9 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 58 | 42 |  | 2,76 |
| 32 | 0,1-0,63 (16,3) | 60 | 48 |  | 2,2 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 66 | 50 |  | 3,2 |
| 40 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 70 | 54 | 2,0 | 6,9 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 76 | 60 |  | 7,5 |
| 50 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 81 | 65 |  | 8,1 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 88 | 72 |  | 8,8 |
| 65 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 101 | 85 |  | 10,3 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 110 | 94 |  | 11,3 |
| 80 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 116 | 100 |  | 11,9 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 121 | 105 |  | 12,5 |
| 100 | 0,1-0,63 (16,3) | 138 | 116 |  | 19,4 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 150 | 128 |  | 21,0 |
| 125 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 167 | 145 |  | 23,7 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 176 | 154 |  | 25,0 |
| 150 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 192 | 170 |  | 27,5 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 204 | 182 |  | 29,3 |
| (175) | 0,1-0,63 (1-6,3) | 224 | 202 |  | 32,4 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 234 | 212 |  | 33,9 |
| 200 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 250 | 228 |  | 36,3 |
|  | 1,0-20,01 (10-200) | 260 | 238 |  | 37,8 |
| (225) | 0,1-0,63 (1-6,3) | 277 | 255 |  | 40,4 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 287 | 265 |  | 42,0 |
| 250 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 304 | 282 |  | 44,5 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 313 | 291 |  | 46,0 |
| 300 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 357 | 335 |  | 52,6 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 364 | 342 |  | 53,6 |
| 350 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 407 | 385 | 3,0 | 86,1 |
|  | 1,0-10,0 (10-100) | 422 | 394 |  | 122,8 |
| 400 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 457 | 435 |  | 101,7 |
|  | 1,0-10,0 (10-100) | 474 | 446 |  | 133,5 |
| (450) | 0,1-0,63 (1-6,3) | 510 | 488 |  | 114,0 |
|  | 1,0-4,0 (10-40) | 524 | 496 |  | 148,0 |
| 500 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 562 | 540 |  | 126,0 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 576 | 548 |  | 163,0 |

Пример условного обозначения прокладки для фланца Dy 250 мм на Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) из фторопласта-4:

Прокладка Г-250-40-Ф-ГОСТ 15180-86

то же, из прокладочной ленты марки ПН:

Прокладка Г-250-40-ПН-ГОСТ-15180-86

7. Размеры заготовок прокладок из фторопластового уплотнительного материала марки В (ФУМ-В) должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 7.

___________

* Размеры для справок.

Черт. 3

Таблица 7

Прокладки исполнения Г

Размеры, мм

| Проход условный Dy | Давление условное Рy, МПа (кгс/см2) | Наружный диаметр прокладки D1* | Внутренний диаметр прокладки D2* | Длина заготовки | Диаметр сечения заготовки S | Масса 1000 шт., кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L1 | L2 |  |  |
| 10 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 30 | 18 | 94 | 57 | 2 | 1,1 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 35 | 23 | 100 | 72 |  | 1,3 |
| 15 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 34 | 22 | 107 | 69 |  | 1,2 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 40 | 28 | 126 | 88 |  | 1,5 |
| 20 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 44 | 32 | 138 | 101 |  | 1,7 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 51 | 35 | 160 | 110 |  | 1,9 |
| 25 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 52 | 40 | 163 | 126 |  | 2,0 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 58 | 42 | 182 | 132 |  | 2,2 |
| 32 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 60 | 48 | 188 | 151 |  | 2,3 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 66 | 50 | 207 | 157 |  | 2,5 |
| 40 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 70 | 54 | 220 | 170 |  | 2,7 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 76 | 60 | 239 | 188 |  | 3,0 |
| 50 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 81 | 65 | 254 | 204 |  | 3,2 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 88 | 72 | 276 | 226 |  | 3,5 |
| 65 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 101 | 85 | 317 | 267 |  | 4,0 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 110 | 94 | 345 | 295 |  | 4,4 |
| 80 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 116 | 100 | 364 | 314 |  | 4,7 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 121 | 105 | 380 | 330 |  | 4,9 |
| 100 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 138 | 116 | 433 | 364 | 3 | 12,4 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 150 | 128 | 471 | 402 |  | 13,6 |
| 125 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 167 | 145 | 524 | 455 |  | 15,2 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 176 | 154 | 553 | 484 |  | 16,1 |
| 150 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 192 | 170 | 603 | 534 |  | 17,7 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 204 | 182 | 641 | 572 |  | 18,9 |
| (175) | 0,1-0,63 (1-6,3) | 224 | 202 | 703 | 634 |  | 20,8 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 234 | 212 | 735 | 666 |  | 21,8 |
| 200 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 250 | 228 | 785 | 716 |  | 23,3 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 260 | 238 | 816 | 746 |  | 24,3 |
| (225) | 0,1-0,63 (1-6,3) | 277 | 255 | 870 | 801 |  | 26,0 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 287 | 265 | 901 | 832 |  | 27,0 |
| 250 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 304 | 282 | 955 | 886 |  | 28,6 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 313 | 291 | 983 | 914 |  | 29,5 |
| 300 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 357 | 335 | 1121 | 1052 |  | 33,8 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 364 | 342 | 1143 | 1074 |  | 34,5 |
| 350 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 407 | 385 | 1278 | 1209 |  | 38,7 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 422 | 394 | 1325 | 1237 |  | 40,0 |
| 400 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 457 | 435 | 1435 | 1366 |  | 43,5 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 474 | 446 | 1488 | 1400 |  | 45,0 |
| (450) | 0,1-0,63 (1-6,3) | 510 | 488 | 1602 | 1532 |  | 48,7 |
|  | 1,0-4,0 (10-40) | 524 | 496 | 1645 | 1557 |  | 50,0 |
| 500 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 562 | 5640 | 1765 | 1696 |  | 53,8 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 576 | 548 | 1807 | 1721 |  | 55,0 |
| 600 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 662 | 634 | 2079 | 1991 |  | 63,3 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 678 | 650 | 2129 | 2041 |  | 65,0 |
| 700 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 764 | 736 | 2399 | 2311 | 4 | 130,1 |
|  | 1,0-4,0 (10-40) | 778 | 750 | 2443 | 2355 |  | 132,6 |
| 800 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 864 | 840 | 2713 | 2638 |  | 148,0 |
|  | 1,0-4,0 (10-40) | 878 | 850 | 2757 | 2669 |  | 150,0 |

Примечания к табл. 7. При монтаже составной прокладки из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) заготовки длиною L1 укладываются по диаметру D1, длиною L2 по диаметру D2.

2. Места соединения колец должны располагаться при монтаже диаметрально противоположно.

Пример условного обозначения прокладки для фланца Dy 350 мм на Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) из ФУМа марки В:

Прокладка Г-350-40-ФУМ-В-ГОСТ 15180-86

8. Размеры прокладок из пластины резиновой листовой типа 1 по ГОСТ 7338-77 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 8.

Таблица 8

Прокладки исполнения Д

Размеры, мм

| Проход условный Dy | Давление условное Рy, МПа (кгс/см2) | Наружный диаметр прокладки D | Внутренний диаметр прокладки d | Толщина s | Масса, 1000 шт., кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1,0-20,0 (10-200) | 58 | 48 | 4 | 5,75 |
| 32 | 1,0-20,0 (10-200) | 66 | 56 |  | 6,62 |
| 40 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 70 | 60 |  | 7,06 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 76 | 66 |  | 7,70 |
| 50 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 81 | 71 |  | 8,25 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 88 | 78 |  | 9,01 |
| 65 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 101 | 91 |  | 10,40 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 110 | 100 |  | 11,00 |
| 80 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 116 | 106 |  | 12,05 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 121 | 111 |  | 12,6 |
| 100 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 138 | 124 |  | 19,90 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 150 | 136 |  | 21,70 |
| 125 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 167 | 153 |  | 24,32 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 176 | 162 |  | 25,70 |
| 150 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 192 | 178 |  | 28,12 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 204 | 190 |  | 30,00 |
| (175) | 0,1-0,63 (1-6,3) | 224 | 210 |  | 32,99 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 234 | 220 |  | 34,50 |
| 200 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 250 | 236 |  | 36,94 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 260 | 246 |  | 38,50 |
| (265) | 0,1-0,63 (1-6,3) | 277 | 263 |  | 41,04 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 287 | 273 |  | 42,60 |
| 250 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 304 | 290 |  | 45,16 |
|  | 1,0-20,0 (10-200) | 313 | 299 |  | 46,50 |
| 300 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 357 | 345 | 6 | 68,60 |
|  | 1,0-16,0 (10-160) | 364 | 352 |  | 70,00 |
| 350 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 407 | 395 |  | 78,40 |
|  | 1,0-10,0 (10-100) | 422 | 406 |  | 107,90 |
| 400 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 457 | 445 |  | 88,2 |
|  | 1,0-10,0 (10-100) | 474 | 458 |  | 121,4 |
| (450) | 0,1-0,63 (1-6,3) | 510 | 498 |  | 98,5 |
|  | 1,0-4,0 (10-40) | 524 | 508 |  | 134,5 |
| 500 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 562 | 550 |  | 108,7 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 576 | 560 |  | 148,0 |
| 600 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 662 | 644 | 7 | 223,34 |
|  | 1,0-6,3 (10-63) | 678 | 660 |  | 228,8 |
| 700 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 764 | 746 |  | 258,2 |
|  | 1,0-4,0 (10-40) | 778 | 760 |  | 263,0 |
| 800 | 0,1-0,63 (1-6,3) | 868 | 850 |  | 293,8 |
|  | 1,0-4,0 (10-40) | 878 | 860 |  | 297,2 |

Пример условного обозначения прокладки для фланца Dy 100 мм на Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) из резины марки ТМКЩ, средней твердости:

Прокладка Д-100-40-ТМКЩ-С-ГОСТ 15180-86

9. Прокладки исполнений А, Б, В диаметром свыше 500 мм допускается изготавливать составными.

Склеивание отдельных частей прокладок из паронита производится в соответствии с требованиями ГОСТ 481-80 из прокладочного картона клеем марки ХКС или БФ-2 по действующей нормативно-технической документации.

Соединения отдельных частей должны осуществляться «под углом внахлестку».